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Résumé :
Afin d'illustrer la forte influence des paramètres contrôlant l'anisotropie magnétique induite par le couplage spin-orbite et des contraintes épitaxiales, nous avons étudié par Spectroscopie de Résonance Ferromagnétique (RFM) les propriétés magnétiques de nano-systèmes, dont l'anisotropie magnétique peut être contrôlée et abaissée de façon à être sensible à des sollicitations magnétiques.Notre travail de thèse a été consacré à l'étude de deux systèmes ferromagnétiques à savoir : 

-	Les couches minces martensites azotés (Fe-N).

-	les Semi-conducteurs Magnétiques Dilués (DMS) le (GaAsMnP) irradié à hélium.

Cette thèse a été réalisée en collaboration avec l'Institut des Nano-Sciences de Paris (INSP).



La première partie de notre travail de thèse est consacrée à l'étude des couches minces martensites azotés (Fe-N) Pour une implantation de N2+ à 26 keV pour des fluences allant de (1.8x10 16 à 3.5x10 16) N2+ / cm 2 et à une énergie de 40 keV avec une fluence de 5.3x10 16 N2+ / cm 2. Dans un premier temps nous avons fait une étude structurale, à l'aide de la Diffractométrie des Rayons X (DRX) pour la détermination des phases présentent dans nos échantillons et la Spectroscopie de Rétrodiffusion de Rutherford (RBS) ainsi que l'analyse de détection de recul élastique (ERDA) pour la détermination de la distribution en profondeur de la concentration d'azote dans Fe-N ainsi que l'épaisseur des couches. Ensuite nous avons effectué une étude des propriétés magnétiques avec le magnétomètre à échantillon vibrant (VSM) et la Résonance FerroMagnétique (RFM) en fonction de la teneur en azote (N). Nous avons observé une augmentation monotone de l'anisotropie magnétique perpendiculaire avec une valeur maximale de 4.9 x 106erg / cm3qui peut provenir de l'anisotropie magnétocristalline des phases ? ' Fe-N.

La seconde partie de notre travail a porté sur l'étude des propriétés magnétiques du GaMnAsP_He, en utilisant le VSM et la RFM. L'anisotropie magnétique uni-axiale de GaMnAsP est modifiée par irradiation aux ions hélium. Selon les paramètres micromagnétiques, tels que les champs de résonance et les constantes d'anisotropie déduits des mesures de RFM permettent d'obtenir une rotation de l'axe de facile aimantation de la direction hors du plan [001] à la direction dans le plan [100]. En accord avec le modèle p-d Zener, la commutation d'anisotropie magnétique est attribuée à la compensation de trous induite par l'irradiation. Les résultats présentés montrent que l'irradiation aux ions est un moyen efficace d'ajuster l'anisotropie magnétique dans les semi-conducteurs magnétiques dilués.






